ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   ремонт дорог местного значения по улице   Фрунзе г. Нижняя Салда  Верхнесалдинского муниципального района   на 2013 год.

РАЗДЕЛ 1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия  дорог ул. Фрунзе

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 |
| 2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,05 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 | 100 м2 | 0,37 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 100 м2 | 3,63 |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 50,005 |
| 7,1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 50,005 |
| 8 | Перевозка строительного мусора: расстояние перевозки 5 км | 1 тонна | 50,005 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км (примеч.расстояние от объекта до места закупки асфальтобетонной смеси(г.Березники) составляет 45км) | 1 тонна | 66,402 |

РАЗДЕЛ 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДОРОГ

Дорога по ул. Фрунзе – покрытие  асфальтобетонное, длина проезжей части -   387,5 м,  ширина 5,55 м.

РАЗДЕЛ 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

1.Состав работ:

1.Разломка и обрубка краев асфальтобетона.

2. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий.

3.Щебеночная подсыпка оснований с уплотнением (по необходимости).

4.Очистка оснований от мусора и пыли.

5.Проливка основания битумной мастикой, смазка битумом  краев обрубленных  мест.

6.Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, один слой.

7.Укатка катком асфальтобетонной смеси.

8.Исправление  профиля  обочин   щебнем.

Работы  выполнять согласно  СНиП 3.06. 03-85 « Автомобильные дороги»

Качество асфальтобетонных смесей должно соответствовать  техническим условиям  ГОСТ 31015-2002, ГОСТ  9128-97*.

Розлив битума марки БНД 60/90,БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90, битумной эмульсии для подгрунтовки (по ГОСТ  Р  52128-2003)  производится перед укладкой асфальтобетонного покрытия.

Укладка асфальтобетонного покрытия производится картами более 25м2 толщиной 5 см,   7 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б-1.

2.Условия выполнения работ:

В сухое время  года    при температуре  воздуха    не ниже +5° С, выполнять ремонт горячей    асфальтобетонной смесью.

При погодных условиях не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), работы не выполнять.

3.Сроки выполнения работ:  семь календарных дней.

Ремонт выполнять по заявке Заказчика, в   сроки,  установленные муниципальным контрактом.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте   производится   в течение одной рабочей   смены.

До начала выполнения работ  подрядчик должен предоставить календарный график    со    сроками   выполнения работ.

4.Материалы для ремонта:

Применять материалы согласно  действующих ГОСТ, СНиП:

горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь (тип Б-П) по ГОСТ 9128-97;

битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90,БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; битумная   эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ  Р 52128-2003)

5.Требование по качеству работ:

Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.

Ремонт покрытия выполняется картами с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.

Выбоины, близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту.  Вырубку выбоин производить на глубину не менее 5 см.

Ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7  мм.

Качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка.	 Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.

После выполнения работ подрядчик за свой счет  должен проводить лабораторные испытания вырубок асфальтобетонного покрытия.

6.Требование по качеству материалов:

При приготовлении асфальтобетонной смеси подрядчик должен  постоянно контролировать температуру битума и минеральных материалов,  в кузове каждого автомобиля-самосвала.

Подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ      9128—97 и ГОСТ 12801-98 и битума по ГОСТ 22245-90; не реже одного раза в 10 смен качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-97.

Асфальтобетонная смесь проверяется в аттестованной лаборатории определением физико-механических свойств смеси, гранулометрического состава ее минеральной части и содержания битума в соответствии с ГОСТ 12801-98 «Материалы   на основе органических   вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

Свойства   асфальтобетона   должны соответствовать требованиям   ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия».

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в  установленном нормативными документами порядке.

7. Гарантия на выполненные работы:

Срок гарантии на ямочный ремонт составляет  3 года.

8.Требования к результату работ и приемка:

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика.

Работы считаются принятыми после   согласования    заказчиком ведомости объемов   выполненных работ (приложение к техническому заданию),  карты ремонта дорожного покрытия  (приложение к техническому заданию) и подписания  актов о приемке выполненных работ формы   КС-2.

Начальник                                                                       С.С. Пупкин